炭纤维及其复合材料简介

世界各国目前发展的主要是PAN基炭纤维、沥青基炭纤维和粘胶基炭纤维。炭纤维主要用途是与树脂、金属、陶瓷及碳素等基体复合作结构材料。其性能与金属材料相比：质量轻、比强度高、耐高温、耐化学腐蚀、耐磨擦等。炭纤维复合材料主要用于军工和宇航，经过40余年的发展，其应用领域正在向工业领域和普通民用领域扩大。世界炭纤维生产国家主要有日本、美国、德国等。

炭纤维生产线                         聚丙烯腈基炭纤维

聚丙烯腈纤维                              粘胶纤维短丝

中空酚醛纤维                           沥青基缎带状炭纤维

炭纤维复合材料的用途

F-35隐形联合战斗机           AMX勒克莱尔主战坦克摩擦元件

由炭纤维制成

发现号航天飞机外壳                 风力发电叶片

笔记本                    超级跑车帕加尼ZONDA 车架

加热座套                           UVEX, OGK 头盔

2007款奔驰环保自行车                      鼠   标

马林用球拍                          网  球  拍

三 角 架                          电热材料，用于坐垫加热

水壶架〔超轻〕                          高尔夫球杆

钓 鱼 杆                             炭纤维加固

大型民用客机用炭/炭刹车盘          航天火箭发动机用炭/炭复合材料

军用飞机炭刹车盘                    炭/炭复合材料高温炉

石墨或炭/炭复合材料制成的容器               炭/炭复合材料活塞

衬垫及其他部件（例如支承格栅）